主要技术参数

测量范围：0～199

白度公式：蓝光白度WB= R475

光源：LED光源

照明条件：符合GB/T39 78法规45/0

显示器：液晶显示器

孔径测量：30

Z小值：0.1

测量重复性：0.2

指示误差：±1；

使用环境温度（5℃～35℃）；湿度（85%；Rh）；

运输和储存环境：温度（20℃至50℃）；湿度（90%；Rh）

电源：交流220V/50Hz